# Приложение

## 1. Физические параметры важнейших полупроводников

| Параметр |  | Обозначение | Si | Ge | GaAs | InSb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина запрещенной зоны, эВ | 300 К | Eg | 1,12 | 0,66 | 1,43 | 0,18 |
|  | 0 К |  | 1,21 | 0,80 | 1,56 | 0,23 |
| Подвижность при 300 К, см2∙В-1∙с-1 | электронов | μn | 1500 | 3900 | 8500 | 78000 |
|  | дырок | μp | 600 | 1900 | 400 | 5000 |
| Эффективная масса | электронов | mdn* | 1,08 | 0,56 | 0,068 | 0,013 |
|  | дырок | mdp* | 0,56 | 0,35 | 0,45 | 0,6 |
| Эффективная плотность состояний в зоне проводимости, см-3 |  | NC | 2,8∙1019 | 1,04∙1019 | 4,7∙1017 | 3,7∙1016 |
| Эффективная плотность состояний в валентной зоне, см-3 |  | NV | 1,02∙1019 | 6,11∙1018 | 7,0∙1018 | 1,16∙1019 |
| Диэлектрическая постоянная |  | εs | 11,9 | 16,0 | 10,9 | 17,0 |
| Электронное сродство |  | χ | 4,05 | 4,00 | 4,07 | 4,60 |
| Собственная концентрация носителей, см-3 |  | ni | 1,6∙1010 | 2,5∙1013 | 1,1∙107 | 2,0∙1016 |
| Время жизни носителей, с |  | τ | 2,5∙10-3 | 1,0∙10-3 | 1∙10-8 | 1∙10-8 |
| Дебаевская длина, мкм |  | Ld | 24 | 0,68 | 2250 |  |
| Показатель преломления |  | n | 3,44 | 4,0 | 3,4 | 3,75 |
| Температурный коэффициент |  | α | 2,4∙10-4 | 3,9∙10-4 | 4,3∙10-4 | 2,8∙10-4 |

## 2. Работа выхода из металлов (эВ)

| Mg | Al | Ni | Cu | Ag | Au | Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 5,3 |

## 3. Свойства диэлектриков

|  | Eg, эВ | εст | ε∞ | ρ, г-1∙см-3 | Eпр, В/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 9,0 | 3,82 | 2,13 | 2,33 | 1,2∙107 |
| Si3N4 | 5,1 | 6,5 | 4,2 | 3,11 | 6,0∙106 |
| Ta2O5 | 4,5 | 27 | 5,0 | 8,53 | 6,0∙106 |